玻璃纤维增强聚丙烯

| 产品详细物性说明书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | PP | 型号 |  | P130GHQ |  | 外观颜色 |  | 本色 |  |
| 规格级别 | 注塑级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 性能特点 | 超高硬度、抗冲击强度优越、低收缩率、尺寸稳定性好、易配色易成型。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保等级 | ROHS环保、SGS认证报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填充/增强 | 玻璃纤维增强 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用途 | 电器组件、支架、汽车配件、水泵配件、螺旋浆叶、家具配件等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加工条件 | 注塑成型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 性能技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本性能 | 测试项目 |  | 试验条件[状态] |  | 测试方法 |  | 测试数据 |  | 数据单位 |
|  | 密度 |  |  |  | ASTM D-792 |  | 1.074 |  | g/cm3 |
|  | 熔流率 |  | 230°C/2.16 kg |  | ASTM D-1238 |  | 2.2 |  | g/10 min |
|  | 收缩率 |  |  |  | Internal Method |  | 1.1-1.4 |  | % |
|  | 洛氏硬度 |  | R计量 |  | ASTM D-785 |  | 118 |  | R |
| 机械性能 | 拉伸强度 |  |  |  | ASTM D-638 |  | 51.4 |  | MPa |
|  | 弯曲强度 |  | 23°C |  | ASTM D-638 |  | 80 |  | MPa |
|  | 断裂伸长率 |  |  |  | ASTM D-638 |  | 4.4 |  | % |
|  | 弯曲模量 |  | 23°C |  | ASTM D-790A |  | 3987 |  | MPa |
|  | 悬壁梁缺口冲击强度 |  | 23°C |  | ASTM D-256 |  | 10.7 |  | KJ/㎡ |
| 热性能 | 热变形温度 |  | 1.8 MPa, 未退火 |  | ASTM D-648 |  | 128 |  | ℃ |
|  | 微卡软化温度 |  |  |  | ISO306 |  | 135 |  | ℃ |
| 电性能 | CTI |  | SOLUTION A |  | IEC60112 |  | / |  | V |
|  | 体积电阻 |  | 23°C 50%RH |  | ASTM D-257 |  | / |  | 欧姆-cm |
| 可燃性 | UL 阻燃等级 |  | 1.60mm |  | UL 94 |  | HB |  |  |
|  |  |  | 3.20mm |  | UL 94 |  | HB |  |  |
|  | 燃烧性能 正常厚度1.60mm（1.50mm UL） |  |  |  | ISO1210 UL94 |  | HB |  |  |
| 备注：以上加工数据位参考值，请视实际生产加工情况而调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |